SUNVEA® D111

特制红丹酚醛（醇酸）防锈底漆

产品介绍

本型号为单组分醇酸底漆。用作底漆，适用于中等腐蚀性环境下的钢构防护，可广泛用于多种工业环境，包括海上设施、石化、工业设备和化工厂等。涂层采用特制的防锈颜料代替传统的氧化铅颜料，不含铅，符合相关禁止重金属的相关法律和法规要求。

标准与认证

铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件   TB/T 1527-2011

公司通过GB/T19001-2016/ISO9001：2015质量管理体系认证

公司通过GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系认证

公司通过ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证

功能应用

￭作为通用底漆，用于中等腐蚀性环境下的钢板或木结构的内、外表面涂布

￭可广泛用于多种工业环境，包括海上设施、石化、工业设备和化工厂等

注：具体情况请咨询暄洋化学技术服务工程师

技术特点

单组份，易施工，不含铅等有毒物质。

物理参数

颜  色        橙红色

光泽度        高光或半光

固化机理      溶剂挥发和空气中氧气发生化学反应

闪  点        26℃

体积固体含量  50±2%

比  重        1.6±0.05KG/L

涂装数据

典型厚度    干膜厚度 40~80μm   相当于湿膜厚度80~160μm

理论涂布率  以干膜厚度60μm计 理论涂布率为8.33m2/L 或5.21m2/kg

实际涂布率  考虑适当的损耗系数

耐温        最大120℃

干燥时间（23℃）  表干时间50分钟  硬干时间16小时  完全固化7天

复涂前最小干燥时间  16小时

复涂前最大干燥时间  5天

表面处理

清理标准：新钢材喷砂处理清洁至Sa2级（ISO 8501-1:2007）

维修情况下，手工或动刀工具表面处理应达到St3（ISO 8501-1:2007）或SSPC SP3级

施工操作：￭ 大型修补施工前，必须除去存在于表面上的所有涂层。

￭ 新钢材喷砂处理至Sa2（ISO 8501-1:2007）级标准。视具体情况，可喷涂适当的车间底漆临时保护钢板表面。涂装之前，将贮运与加工期间受损的车间底漆和受污染部位清洗干净，再用本品修补

￭ 喷砂处理的表面粗糙度用表面轮廓比较仪测定，为25~50微米。较粗糙的表面也可适用，但要达到同等的防护效果，则要增加涂层的厚度

￭ 电镀钢板、轻合金板或其他金属涂漆前应彻底清洗油脂，去除污染物以确保附着力

￭ 采用手动或动刀工具处理维修操作，涂料施工前，必须除去表面上的所有涂层。达到上述标准

表面处理等级对照参考：

| ISO8501-1 国际 | SIS 05 59 00 瑞典 | SSPC 美国 | NACE 美国 | BS-4232 英国 | GB-8923 中国 | JSRA SPSS 日本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sa3 | Sa3 | SP-5 | #1 | Grade 1 | Sa3 | Sd3 |
| Sa2½ | Sa2½ | SP-10 | #2 | Grade 2 | Sa2½ | / |
| Sa2 | Sa2 | SP-6 | #3 | Grade 3 | Sa2 | Sd2 |
| Sa1 | Sa1 | SP-7 | #4 | / | / | / |
| St3 | St3 | SP-3 | / | / | St3 | / |
| St2 | St2 | / | / | / | St2 | Pt3 |

施工参数

施工环境  空气温度：    4~49℃

钢材表面温度：3~60℃

相对湿度：    ≤85%  （23℃）

注意：钢材表面的温度必须高于露点温度3℃，防止结露

施工方式  喷涂 使用无气喷涂或常规喷涂

刷涂 建议在预涂和小面积涂装时采用，但必须达到规定的干膜厚度。

无气喷涂的指导性数据

喷嘴压力 15MPa

喷嘴孔径 0.48-0.68 mm

过滤器  确保滤网清洁

操作参数  混合比(重量)       单组份

混合后使用寿命     ——

施工操作  单罐装，使用前所有工具用专用清洗剂冲洗，开桶后搅拌（最好用动力搅拌器）即可使用。涂覆之前应将产品过滤，需要根据施工设备的不同添加7-20%的稀释剂

清洗剂    X01

稀释剂    X01

作业暂停  请勿让混合料留存在漆管、喷枪或喷涂设备中，暂停作业时应使用专用清洗剂冲洗所有设备。

混合料混合后不宜重新密封。如果作业暂停时间较长，应使用新调制混合料。

清洗      所有设备在使用后，应立即用专用清洗剂进行清洗

在日常工作过程中应定时冲洗喷涂设备；清洗次数可根据喷涂量、温度、喷涂时间、耽搁时间等因素而定

剩余混合料和空罐均应根据有关的地区法规处理

包装、运输和贮存

包装规格：28kg/桶

包装方式为桶装

客户特需包装方式可以定制

装卸：小心装卸，根据包装标签指示操作

贮存：产品贮存于干凉处，贮存温度5-35℃，避免阳光直射，远离热源及火源

在23℃的温度条件下可保存12个月，超过期限应检查后再使用

健康与安全

请注意包装容器上的警告标识

产品必须在通风良好的条件下使用；涂料溅入眼睛时应立即用水清洗，情况严重需尽快就医

技术支持与客户服务

上海暄洋化工材料科技有限公司提供高性能防腐涂料和整体涂装解决方案，您有任何有关工程防腐与涂装疑难、暄洋防腐涂料性能咨询以及涂装过程面临的所有问题，均可获得上海暄洋化工材料科技有限公司积极解决。

声明：  本说明书所提的数据是根据我们在实验室和施工实践中所得到的知识和经验，但涂料的涂装施工过程通常都是在本公司的控制之外。因此，本公司仅对涂料产品本身的质量负责，同时本公司承诺，对使用本公司产品的用户提供全方位的技术服务。我们保留不预先通知而修改说明书的权利。

本说明书由暄洋公司于2021年9月13日修订，取代之前同型号产品说明书。

上海暄洋化工材料科技有限公司（简称“暄洋化学”英文“SUNVEA Chemical”）倡导防腐蚀涂料的绿色环保技术，致力于研发和推广无溶剂和水性涂料，其中获得广泛应用的水性无机富涂料的研发时间可以追溯到1995年。暄洋化学以“提供高性能防腐涂料和整体涂装解决方案”为使命，为客户提供超值的产品和服务，实现与相关利益主体的共同发展。

地址：上海市松江工业区东区新飞路1500弄33号

电话：021-67601509

传真：021-67601519

主页：www.sunvea.com

邮箱：sales@sunvea.com